# Descrizione di prodotto

Distanziatore warm-edge Swisspacer Advance

Distanziatore in acrilonitrile-stirene con una percentuale di fibra di vetro e pellicola in alluminio migliorata sotto il profilo termico

Trasmittanza termica equivalente (secondo la direttiva ift WA-17/1): λ = 0,290 W/mK

Disponibile in complessivi 17 colori simil RAL
RAL 9023, 9005, 9016, 5003, 8003, 8014, 1016, 6018, 6026, 7013, 1011, 1034, 6010, 1015, 1001, 7035 o 8012

# Capitolato

Applicabile in vetrocamera a più lastre a norma DIN EN 1279

Esempi di struttura di vetrocamera a più lastre con Swisspacer Advance:

Vetrocamera doppio (4 – 16 Ar – 4): Ug = 1,1 W/m²K

Vetrocamera triplo (4 – 12 Ar – 4 – 12 Ar – 4): Ug = 0,7 W/m²K

Valori fisici o valori Psi (W/mK) per vetrocamera a più lastre con Swisspacer Advance in funzione dei materiali utilizzati per i telai delle finestre

Coefficiente di scambio termico rappresentativo lineare (valori Psi rappresentativi) secondo la direttiva ift WA-08/3 “Distanziatori migliorati sotto il profilo termico – Parte 1: Determinazione del valore Psi rappresentativo per i profili delle finestre”

Estratto della scheda tecnica Valori Psi finestre (agosto 2014 – n. W24 – Storico delle revisioni 5-06/2023 – validità fino al 30.06.2025) © Gruppo di lavoro warm-edge / Bundesverband Flachglas BF

# Alternativa di prodotto di qualità superiore

Distanziatore warm-edge Swisspacer Ultimate

Distanziatore in acrilonitrilestirene con una percentuale di fibra di vetro e pellicola hightech che funge da barriera contro i gas

Trasmittanza termica equivalente (secondo la direttiva ift WA-17/1): λ = 0,140 W/mK

Disponibile in complessivi 17 colori simil RAL
RAL: 9023, 9005, 9016, 5003, 8003, 8014, 1016, 6018, 6026, 7013, 1011, 1034, 6010, 1015, 1001, 7035 o 8012

# Posizione eventuale

Swisspacer Air per l’equalizzazione permanente di vetrocamera

- Swisspacer Air è una boccola in metallo dotata di una membrana speciale integrata. Swisspacer Air è stato sviluppato come equalizzazione permanente della pressione per poter trasportare vetrocamera a più lastre oltre dislivelli e ridurre al minimo deformazioni delle lastre di vetro causate da sollecitazioni climatiche.

Certificazione tecnica edilizia / approvazione del tipo tedesca
n. Z-70.4-249 dell’11 marzo 2019 per: Vetrocamera a più lastre con valvola di equalizzazione della pressione Swisspacer Air

# Produttori

Swisspacer Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Zweigniederlassung Lengwil, Industriestrasse 8, 8574 Lengwil, Svizzera
www.swisspacer.com; info@swisspacer.com