# Opis produktu

Ciepła ramka dystansowa Swisspacer Ultimate

Ramka z polimeru SAN z zawartością wzmacnianego włókna szklanego i zaawansowaną technologicznie folią gazoszczelną

Ekwiwalentny współczynnik przewodności cieplnej (zgodnie z wytyczną ift WA-17/1): 
λ = 0,14 W/mK

Produkt dostępny w 17 kolorach zbliżonych do RAL
RAL: 9023, 9005, 9016, 5003, 8003, 8014, 1016, 6018, 6026, 7013, 1011, 1034, 6010, 1015, 1001, 7035 i 8012

# Specyfikacja

Możliwość zastosowania w izolacyjnych szybach zespolonych wg DIN EN 1279

Przykładowa konfiguracja izolacyjnych szyb zespolonych z zastosowaniem ramki dystansowej SWISSPACER Ultimate:

Podwójna szyba zespolona (6 – 16 Ar – 6): Ug = 1,1 W/m²K

Potrójna szyba zespolona (6 – 12 Ar – 4 – 12 Ar – 6): Ug = 0,7 W/m²K

Wartości fizyczne lub wartości współczynnika psi (W/mK) dla izolacyjnych szyb zespolonych z ramką dystansową Swisspacer Ultimate w zależności od profilu fasadowego

Reprezentatywne liniowe współczynniki przenikania ciepła (reprezentatywne wartości psi) zgodnie z wytyczną ift WA-22/1 „Ramki dystansowe o podwyższonej efektywności energetycznej – Część 3: Wyznaczenie reprezentatywnej wartości psi dla różnych profili fasadowych”

Wyciąg z karty danych „Wartości psi dla różnych profili fasadowych” (maj 2016 – nr CW19 – wersja 4-06/2021 – ważna do 30.06.2025) © Zespół Roboczy „Ciepła ramka” / BF Bundesverband Flachglas (Federalne Stowarzyszenie Producentów Szkła Płaskiego)

Tłumaczenie tabeli BF

|  | Reprezentatywne konfiguracje szyb zespolonych | Drewno-metal | Metal z przekładką termiczną (di = 100 mm) | Metal z przekładką termiczną (di = 200 mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reprezentatywne profile fasadowe |  |  |  |  |
| Reprezentatywna wartość psi dla podwójnej szyby zespolonej W/mK | Podwójna szyba zespolona Ug = 1,1 W/m2K | 0,055 | 0,074 | 0,078 |
| Reprezentatywna wartość psi dla potrójnej szyby zespolonej W/mK | Potrójna szyba zespolona Ug = 0,7 W/m2K | 0,050 | 0,062 | 0,064 |

# Produkt alternatywny

Ciepła ramka dystansowa Swisspacer Advance

Ramka z polimeru SAN z zawartością wzmacnianego włókna szklanego i gazoszczelną folią aluminiową o podwyższonej efektywności energetycznej

Ekwiwalentny współczynnik przewodności cieplnej (zgodnie z wytyczną ift WA-17/1): 
λ = 0,29 W/mK

Produkt dostępny w 17 kolorach zbliżonych do RAL
RAL 9023, 9005, 9016, 5003, 8003, 8014, 1016, 6018, 6026, 7013, 1011, 1034, 6010, 1015, 1001, 7035 i 8012

# Element opcjonalny

Komponent Swisspacer Air do trwałej kompensacji ciśnienia w szybach zespolonych

- Komponent Swisspacer Air to metalowa tulejka, w której zintegrowana jest specjalna membrana. Element służy do trwałej kompensacji ciśnienia podczas transportu i użytkowania izolacyjnych szyb zespolonych między lokalizacjami położonymi na różnych wysokościach. Pozwala to na minimalizację odkształceń szyb spowodowanych obciążeniami klimatycznymi.

Ogólne dopuszczenie nadzoru budowlanego / Ogólne dopuszczenie typu
Nr Z-70.4-249 z 11. Marca 2019 dla: izolacyjnej szyby zespolonej z zaworem wyrównującym ciśnienie Swisspacer Air

# Producent

Swisspacer Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Zweigniederlassung Lengwil, Industriestrasse 8, 8574 Lengwil, Szwajcaria
www.swisspacer.com; info@swisspacer.com